|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ Технические условия ГОСТ 948-84 Государственный комитет СССР по строительству и инвестициям Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ Технические условия Reinforced concrete lintels for brick wall buildings. Specifications постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 ноября 1984 г. № 193 срок введения установлен с 01.01.86 Настоящий стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней. Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек. 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1. Перемычки подразделяют на следующие типы: ПБ-брусковые, шириной до 250 мм включительно (черт. 1); ПП-плитные, шириной более 250 мм (черт. 2); ПГ-Балочные, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий (черт. 3); ПФ-фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более (черт. 4). 1.2. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) перемычек для стен из кирпича толщиной 65 мм должны соответствовать: типа ПБ-указанным на черт. 1 и в табл. 1; » ПП- » » 2 и в табл. 2; » ПГ- » » 3 и в табл. 3; » ПФ- » » 4 и в табл. 4. 1.3. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) перемычек для стен из кирпича толщиной 88 мм должны соответствовать: типа ПБ-указанным на черт. 1 и в табл. 5; » ПП- » » 2 и в табл. 6; » ПП- » » 4 и в табл. 7; 1.4. Перемычки типов ПБ и ПП допускается изготовлять с технологическим уклоном боковых и торцевых граней. В этом случае размеры нижней грани перемычки могут быть меньше соответствующих размеров верхней грани: длина-до 20 мм, ширина-до 8 мм (черт. 1 и 2). 1.5. Марки бетона по морозостойкости перемычек назначают в зависимости от значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства согласно указаниям обязательного приложения. 1.6. Из перемычек типов ПБ и ПП, предусмотренных в двух вариантах армирования (с напрягаемой и ненапрягаемой продольной арматурой), следует применять преимущественно предварительно напряженные. 1.7. Перемычки изготовляют со строповочными отверстиями диаметром 30 мм, предусмотренными для подъема и монтажа перемычек с применением специальных захватных устройств, или с монтажными петлями. В случаях, предусмотренных проектной документацией здания с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, перемычки могут иметь выпуски арматуры и закладные изделия. Перемычка типа ПБ 1  технологический уклон Черт. 1 Перемычка типа ПП 1  технологический уклон Черт. 2 Перемычка типа ПГ Черт. 3 Перемычка типа ПФ Черт. 4 Таблица 1 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка кН/м Расход материалов Масса перемычки (справочная), кг Обозначение выпуска типовой проектной документации Длина Ширина Высота (кгс/м) Бетон, м3 Сталь, кг серии 1.038.1-1 Перемычки с ненапрягаемой арматурой 58 2821 0553 1ПБ10-1 1030 0,008 0,31 20 58 2821 0554 1ПБ13-1 1290 120 65 0,010 0,41 25 58 2821 0555 1ПБ16-1 1550 0,012 0,48 30 58 2821 0556 2ПБ10-1 1030 0,98 (100) 0,017 0,24 43 58 2821 0557 2ПБ10-1-п 0,50 58 2821 0558 2ПБ13-1 1290 0,022 0,31 54 58 2821 0559 2ПБ13-1-п 0,57 58 2821 0560 2ПБ16-2 1550 1,96 (200) 0,026 0,53 65 58 2821 0561 2ПБ16-2-п 0,79 58 2821 0562 2ПБ17-2 1680 120 140 0,028 0,57 71 Выпуск 1 58 2821 0563 2ПБ17-2-п 0,83 58 2821 0564 2ПБ19-3 1940 0,033 0,85 81 58 2821 0565 2ПБ19-3-п 1,11 58 2821 0566 2ПБ22-3 2200 2,94 (300) 0,037 1,18 92 58 2821 0567 2ПБ22-3-п 1,44 58 2821 0568 2ПБ25-3 2460 0,041 1,85 103 58 2821 0569 2ПБ25-3-п 2,11 58 2821 0570 2ПБ26-4 2590 120 140 3,92 (400) 0,044 2,40 109 58 2821 0571 2ПБ26-4-п 2,66 58 2821 0572 2ПБ29-4 2850 0,048 3,06 120 58 2821 0573 2ПБ29-4-п 3,32 58 2821 0574 2ПБ30-4 2980 0,050 3,19 125 58 2821 0575 2ПБ30-4-п 3,45 58 2821 0576 3ПБ13-37 1290 0,034 1,74 85 58 2821 0577 3ПБ13-37-п 2,06 58 2821 0578 3ПБ16-37 1550 37,27 0,041 2,94 102 Выпуск 1 58 2821 0579 3ПБ16-37-п (3800) 3,26 58 2821 0580 3ПБ18-37 1810 120 220 0,048 3,88 119 58 2821 0581 3ПБ18-37-п 4,20 58 2821 0582 3ПБ18-8 1810 0,048 1,18 119 58 2821 0583 3ПБ-18-8-п 1,50 58 2821 0584 3ПБ21-8 2070 7,85 (800) 0,055 1,41 137 58 2821 0585 3ПБ21-8-п 1,73 58 2821 0586 3ПБ25-8 2460 0,065 2,10 162 58 2821 0587 3ПБ25-8-п 2,42 58 2821 0588 3ПБ27-8 2720 0,072 3,22 180 58 2821 0589 3ПБ27-8-п 3,54 58 2821 0590 3ПБ30-8 2980 7,85 (800) 0,079 3,54 197 58 2821 0591 3ПБ30-8-п 3,86 58 2821 0592 3ПБ34-4 3370 0,089 2,73 222 58 2821 0593 3ПБ34-4-п 120 220 3,92 (400) 3,31 58 2821 0594 3ПБ36-4 3630 0,096 4,10 240 58 2821 0595 3ПБ36-4-п 4,68 58 2821 0596 3ПБ39-8 3890 7,85 (800) 0,103 10,13 257 58 2821 0597 3ПБ39-8-п 10,71 58 2821 0598 4ПБ30-4 2980 3,92 (400) 0,104 1,85 259 Выпуск 1 58 2821 0599 4ПБ30-4-п 2,49 58 2821 0600 4ПБ44-8 4410 0,154 11,88 385 58 2821 0601 4ПБ44-8-п 120 290 7,85 (800) 12,52 58 2821 0602 4ПБ48-8 4800 0,167 15,12 418 58 2821 0603 4ПБ48-8-п 15,76 58 2821 0604 4ПБ60-8 5960 0,207 29,20 519 58 2821 0605 4ПБ60-8-п 29,84 58 2821 0606 5ПБ18-27 1810 0,100 3,76 250 58 2821 0607 5ПБ18-27-п 250 220 27,46 4,34 58 2821 0608 5ПБ21-27 2070 (2800) 0,114 5,48 285 58 2821 0609 5ПБ21-27-п 6,06 58 2821 0610 5П21-27-а 8,75 58 2821 0611 5ПБ21-27-ап 9,33 58 2821 0612 5ПБ25-27 8,48 58 2821 0613 5ПБ25-27-п 2460 0,135 9,06 338 58 2821 0614 5ПБ25-27-а 11,75 58 2821 0615 5ПБ25-27-ап 12,33 58 2821 0616 5ПБ27-27 11,91 58 2821 0617 5ПБ27-27-п 2720 27,46 0,150 12,49 375 58 2821 0618 5ПБ27-27-а (2800) 15,18 58 2821 0619 5ПБ27-27-ап 15,76 58 2821 0620 5ПБ30-27 19,44 58 2821 0621 5ПБ30-27-п 2980 0,164 20,02 410 Выпуск 1 58 2821 0622 5ПБ30-27-а 250 220 22,71 58 2821 0623 5ПБ30-27-ап 23,29 58 2821 0624 5ПБ31-27 3110 0,171 22,84 428 58 2821 0625 5ПБ31-27-п 23,42 58 2821 0626 5ПБ25-37 2460 0,135 11,04 338 58 2821 0627 5ПБ25-37-п 11,62 58 2821 0628 5ПБ27-37 2720 37,27 0,150 20,34 375 58 2821 0629 5ПБ27-37-п (3800) 20,92 58 2821 0630 5ПБ30-37 2980 0,164 27,50 410 58 2821 0631 5ПБ30-37-п 28,08 58 2821 0632 5ПБ34-20 3370 19,61 0,185 22,28 463 58 2821 0633 5ПБ34-20-п (2000) 22,86 58 2821 0634 5ПБ36-20 3630 250 220 19,61 0,200 28,31 500 Выпуск 1 58 2821 0635 5ПБ36-20-п (2000) 28,89 58 2821 0636 6ПБ 5-37 3500 250 290 37,27 (3800) 0,254 43,70 634 Выпуск 12 58 2821 0637 7ПБ 0-52 5950 250 585 51,58 (5260) 0,870 103,80 2175 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-V 58 2811 0136 5ПБ21-27 АтV 4,92 58 2811 0137 5ПБ21-27 АтV-а 2070 0,114 8,19 285 58 2811 0138 5ПБ25-27 АтV 27,46 (2800) 5,80 58 2811 0139 5ПБ25-27 АтV-а 2460 0,135 9,07 338 58 2811 0140 5ПБ25-37 АтV 37,27 (3800) 7,12 58 2811 0141 5ПБ27-37 АтV 9,58 58 2811 0142 5ПБ27-27 АтV 2720 0,150 7,84 375 58 2811 0143 5ПБ27-27 Ат-V-а 250 220 11,11 Выпуск 8 58 2811 0144 5П 30-27 АтV 27,46 (2800) 10,34 58 2811 0145 5ПБ30-27 АтV-а 2980 0,164 13,61 410 58 2811 0146 5ПБ30-37 АтV 37,27 (3800) 16,44 58 2811 0147 5ПБ31-37 АтV 3110 27,46 (2800) 0,171 10,82 428 58 2811 0148 5ПБ34-20 АтV 3370 19,61 (2000) 0,185 9,46 463 58 2811 0149 5ПБ 36-20 АтV 3630 0,200 12,54 500 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС 58 2811 0121 5ПБ21-27 АтIVС 4,92 58 2811 0122 5ПБ21-27АтIVС-а 2070 0,114 8,19 285 58 2811 0123 5ПБ25-27 АтIVС 27,46 (2800) 7,12 58 2811 0124 5ПБ25-27 АтIVС-а 2460 0,135 10,39 338 58 2811 0125 5П 25-37 АтIVС 37,27 (3800) 8,70 58 2811 0126 5ПБ27-37 АтIVС 11,58 58 2811 0127 5ПБ27-27 АтIVС 2720 0,150 7,84 375 58 28110128 5ПБ27-27АтIVС-а 250 220 27,46 (2800) 11,11 Выпуск 9 58 2811 0129 5ПБ30-27 АтIVС 12,54 58 2811 0130 5ПБ30-27 АтIVС-а 2980 0,164 15,81 410 58 2811 0131 5ПБ30-37 АтIVС 37,27 (3800) 16,44 58 2811 0132 5ПБ31-27 АтIVС 3110 27,46 (2800) 0,171 13,12 428 58 2811 0133 5ПБ34-20 АтIVС 3370 19,61 (2000) 0,185 11,62 463 58 2811 0134 5ПБ36-20 АтIVС 3630 0,200 15,24 500 Таблица 2 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка кН/м (кгс/м) Расход материалов Масса перемычки (справочная), кг Обозначение выпуска типовой проектной документации Длина Ширина Высота Бетон, м3 Сталь, кг серии 1.038.1-1 Перемычки с ненапрягаемой арматурой 58 2821 0638 1ПП12-3 1160 380 65 2,94 (300) 0,029 0,71 72 58 2821 0639 2ПП14-4 1420 3,92 (400) 0,076 1,43 189 58 2821 0640 2ПП17-5 1680 4,90 (500) 0,089 1,80 223 58 2821 0641 2ПП18-5 1810 380 140 0,096 2,23 241 58 2821 0642 2ПП21-6 2070 5,88 (600) 0,110 2,91 275 58 2821 0643 2ПП23-7 2330 6,86 (700) 0,124 3,90 310 58 2821 0644 2ПП25-8 2460 7,85 (800) 0,131 4,63 327 58 2821 0645 3ПП14-71 1420 0,119 4,96 297 58 2821 0646 3ПП16-71 1550 0,130 5,16 325 58 2821 0647 3ПП18-71 1810 70,61 0,151 9,56 378 Выпуск 2 58 2821 0648 3ПП21-71 2070 380 220 (7200) 0,173 13,82 433 58 2821 0649 3ПП27-71 2720 0,227 35,82 568 58 2821 0650 3ПП30-10 2980 9,81(1000) 0,249 7,29 623 58 2821 0651 4ПП12-4 1160 510 65 3,92 (400) 0,038 0,98 95 58 2821 0652 5ПП14-5 1420 4,90 (500) 0,101 2,08 253 58 2821 0653 5ПП17-6 1680 510 140 5,88 (600) 0,120 2,26 300 58 2821 0654 5ПП23-10 2330 9,81(1000) 0,166 5,68 416 58 2821 0655 6ПП30-13 2980 510 220 12,75 (1300) 0,334 9,66 835 Перемычки с напрягаемой арматурой Ат-V 58 2811 0160 3ПП14-71 АтV 1420 0,119 3,78 297 58 2811 0161 3ПП16-71 АтV 1550 0,130 4,06 325 58 2811 0162 3ПП18-71 АтV 1810 380 220 70,61 (7200) 0,151 5,76 378 58 2811 0163 3ПП21-71 АтV 2070 0,173 8,36 433 58 2811 0164 3ПП27-71 АтV 2720 0,227 21,51 568 58 2811 0165 6ПП14-72 АтV 1420 0,159 4,82 398 Выпуск 8 58 2811 0166 6ПП16-72 АтV 1550 0,174 5,18 435 58 2811 0167 6ПП18-72 АтV 1810 510 220 71,59 (7300) 0,203 5,95 508 58 2811 0168 6ПП21-72 АтV 2070 0,232 8,62 581 58 2811 0169 6ПП27-72 АтV 2720 0,305 17,52 763 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС 58 2811 0150 3ПП14-71 АтIVС 1420 0,119 3,78 297 58 2811 0151 3ПП16-71 АтIVС 1550 0,130 4,06 325 58 2811 0152 3ПП18-71 АтIVС 1810 380 220 70,61 (7200) 0,151 5,76 378 58 2811 0153 3ПП21-71 АтIVС 2070 0,173 8,36 433 58 2811 0154 3ПП27-71 АтIVС 2720 0,227 24,93 568 58 2811 0155 6ПП14-72 АтIVС 1420 0,159 4,82 398 Выпуск 9 58 2811 0156 6ПП16-72 АтIVС 1550 0,174 5,18 435 58 2811 0157 6ПП18-72 АтIVС 1810 510 220 71,59 (7300) 0,203 5,95 508 58 2811 0158 6ПП21-72 АтIVС 2070 0,232 8,62 581 58 2811 0159 6ПП27-72 АтIVС 2720 0,305 20,94 763 Таблица 3 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка, кН/м (кгс/м) Расход материалов Масса перемычки (справочная)кг Обозначение выпуска типовой проектной Длинаl Ширинаb Высотаh Высота четверти h1 Бетон, м3 Сталь, кг документации серии 1.038.1-1 58 2821 0656 1ПГ44-8 4410 250 290 220 7,85 (800) 0,194 14,07 484 58 2821 0657 1ПГ48-8 4800 0,211 17,15 527 58 2821 0658 2ПГ39-31 3890 0,317 32,02 792 Выпуск 3 58 2821 0659 2ПГ42-31 4150 250 440 220 31,38(3200) 0,338 42,99 845 58 2821 0660 2ПГ44-31 4410 0,359 51,81 897 58 2821 0661 2ПГ48-31 4800 0,391 69,59 977 58 2821 0662 3ПГ60-73 5950 380 585 435 72,57(7400) 0,986 165,70 2465 Выпуск 12 58 2821 0663 4ПГ30-40 2980 380 290 70 0,301 23,83 753 58 2821 0664 5ПГ16-40 1550 40,21(4100) 0,143 4,81 357 Выпуск 3 58 2821 0665 5ПГ 26-40 2590 380 290 140 0,238 17,06 596 58 2821 0666 5ПГ35-17 3500 16,57(1690) 0,322 23,40 805 Выпуск 12 58 2821 0667 5ПГ35-37 37,27(3800) 46,70 58 2821 0668 6ПГ44-40 4410 380 440 220 40,21(4100) 0,611 58,38 1528 Выпуск 3 58 2821 0669 6ПГ60-31 5960 31,38(3200) 0,826 120,28 2065 58 2821 0670 7ПГ35-23 3500 510 290 140 22,95(2340) 0,454 32,60 1135 Выпуск 12 58 2821 0671 7ПГ35-52 51,58(5260) 60,80 58 2821 0672 8ПГ60-40 5960 510 440 220 40,21(4100) 1,167 149,44 2917 Выпуск 3 Таблица 4 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка, кН/м Расход материалов Масса перемычки Обозначение выпуска типовой Длинаl Высотаh Высота выступающей части h1 Длина опорной зоныa (кгс/м) Бетон, м3 Сталь, кг (справочная), кг проектной документации серии 1.038.1-1 58 2821 0673 1ПФ8-2 770 0,018 0,29 45 58 2821 0674 1ПФ9-2 900 1,96 (200) 0,021 0,36 53 58 2821 0675 1ПФ10-2 1030 0,024 0,42 60 58 2821 0676 1ПФ13-3 1310 140 70 130 2,94 (300) 0,032 0,61 80 58 2821 0677 1ПФ14-4 1420 3,92 (400) 0,034 0,67 85 58 2821 0678 1ПФ16-5 1550 4,90 (500) 0,038 0,82 95 58 2821 0679 1ПФ17-5 1680 0,041 0,98 103 58 2821 0680 1ПФ19-6 1940 5,88 (600) 0,048 1,78 120 58 2821 0681 2ПФ22-8 2200 0,075 3,33 188 Выпуск 6 58 2821 0682 2ПФ23-8 2330 7,85 (800) 0,079 3,85 198 58 2821 0683 2ПФ25-8 2460 0,084 4,09 210 58 2821 0684 2ПФ30-8 2980 220 70 195 0,102 6,04 255 58 2821 0685 2ПФ22-12 2200 0,075 4,71 188 58 2821 0686 2ПФ23-12 2330 11,77 0,079 5,00 198 58 2821 0687 2ПФ25-12 2460 (1200) 0,084 5,59 210 58 2821 0688 2ПФ30-12 2980 0,102 9,01 255 58 2821 0689 3ПФ40-10 4020 290 70 260 9,81 (1000) 0,172 11,89 430 58 2821 0690 3ПФ43-10 4280 0,183 13,67 458 Таблица 5 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка кН/м (кгс/м) Расход материалов Масса перемычки (справочная), Обозначение выпуска типовой проектной Длина Ширина Высота Бетон, м3 Сталь, кг кг документации серии 1.038.1-1 Перемычки с ненапрягаемой арматурой 58 2821 0691 8ПБ10-1 1030 0,011 0,35 28 58 2821 0692 8ПБ13-1 1290 0,98 (100) 0,014 0,46 35 58 2821 0693 8ПБ16-1 1550 0,017 0,54 42 58 2821 0694 8ПБ 17-2 1680 120 90 1,96 (200) 0,018 0,75 45 58 2821 0695 8ПБ19-3 1940 2,94 (300) 0,021 1,16 52 58 2821 0696 9ПБ 13-37 1290 0,029 1,92 74 58 2821 0697 9ПБ13-37-п 37,27 2,24 58 2821 0698 9ПБ 16-37 1550 (3800) 0,035 3,00 88 Выпуск 4 58 2821 0699 9ПБ16-37-п 3,32 58 2821 0700 9ПБ18-37 5,32 58 2821 0701 9ПБ18-37-п 1810 120 190 0,041 5,64 103 58 2821 0702 9ПБ18-8 7,85 (800) 1,18 58 2821 0703 9ПБ18-8-п 1,50 58 2821 0704 9ПБ21-8 2070 0,047 1,81 118 58 2821 0705 9ПБ21-8-п 2,13 58 2821 0706 9ПБ22-3 2200 2,94 (300) 0,050 1,34 125 58 2821 0707 9ПБ22-3-п 1,66 58 2821 0708 9ПБ25-3 1,50 58 2821 0711 9ПБ25-3-п 2460 2,94 (300) 1,82 58 2821 0712 9ПБ25-8 0,056 2,93 140 58 2821 0713 9ПБ25-8-п 7,85 (800) 3,25 58 2821 0714 9ПБ26-4 2590 1,57 58 2821 0804 9ПБ26-4-п 3,92 (400) 0,059 1,89 148 58 2821 0805 9ПБ 27-8 2720 120 190 3,45 58 2821 0806 9ПБ27-8-п 7,85 (800) 0,062 3,77 155 58 2821 0807 9ПБ 29-4 2850 0,065 2,36 162 Выпуск 4 58 2821 0808 9ПБ29-4-п 3,92 (400) 2,68 58 2821 0809 9ПБ 30-4 2980 0,068 2,45 170 58 2821 0810 9ПБ 30-4-п 2,77 58 2821 0811 10ПБ18-27 1810 27,46 0,086 4,00 215 58 2821 0812 10ПБ18-27-п (2800) 4,56 58 2821 0813 10ПБ21-27 5,80 58 2821 0814 10ПБ21-27-п 2070 0,098 6,36 246 58 2821 0815 10ПБ21-27-а 27,46 8,95 58 2821 0816 10ПБ21-27-ап 250 190 (2800) 9,51 58 2821 0817 10ПБ25-27-а 14,13 58 2821 0818 10ПБ25-27-ап 2460 0,117 14,69 292 58 2821 0819 10ПБ25-27 10,98 58 2821 0820 10ПБ25-27-п 11,54 58 2821 0821 10ПБ25-37 2460 0,117 17,11 292 58 2821 0822 10ПБ25-37-п 37,27 17,67 58 2821 0823 10ПБ27-37 (3800) 40,83 58 2821 0824 10ПБ27-37-п 250 190 41,39 Выпуск 4 58 2821 0825 10ПБ27-27 2720 0,129 17,21 323 58 2821 0826 10ПБ27-27-п 27,46 17,77 58 2821 0827 10ПБ27-27-а (2800) 20,36 58 2821 0828 10ПБ27-27-ап 20,92 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-V 58 2811 0179 9ПБ18-37 АтV 120 190 37,27 (3800) 0,041 3,83 103 58 2811 0173 10ПБ18-27 АтV 1810 0,086 4,27 215 58 2811 0180 10ПБ21-27 АтV 4,72 58 2811 0181 10ПБ21-27 АтV-а 2070 27,46 (2800) 0,098 7,87 246 58 2811 0182 10ПБ25-27 АтV 6,88 58 2811 0183 10ПВ25-27АтV-а 2460 250 190 0,117 10,03 292 Выпуск 10 58 2811 0184 10ПБ25-37 АтV 37,27 (3800) 8,46 58 2811 0185 10ПБ27-37 АтV 11,32 58 2811 0186 10ПБ27-27 АтV 2720 27,46 (2800) 0,129 7,58 323 58 2811 0187 10ПБ27-27 АтV-а 10,73 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС 58 2811 0170 9ПБ18-37 АтIVС 120 190 37,27 (3800) 0,41 4,50 103 58 2811 0129 10ПБ18-27 АтIVС 1810 0,086 4,27 215 58 2811 0171 10ПБ21-27 АтIVС 4,72 58 2811 0172 10ПБ21-27 АтIVС-а 2070 27,46 (2800) 0,098 7,87 246 58 2811 0135 10ПБ25-27 АтIVС 8,46 58 2811 0174 10ПБ25-27 АтIVС-а 2460 250 190 0,117 11,61 292 Выпуск 11 58 2811 0175 10ПБ25-37 АтIVС 37,27 (3800) 8,46 58 2811 0176 10ПБ27-37 АтIVС 13,60 58 2811 0177 10ПБ27-27 АтIVС 2720 0,129 9,32 323 58 2811 0178 10ПБ27-27 АтIVС-а 27,46 (2800) 12,47 Таблица 6 Код ОКП Марка перемычки Основные размеры перемычки, мм Расчетная нагрузка кН/м (кгс/м) Расход материалов Масса перемычки (справочная), Обозначение выпуска типовой проектной Длина Ширина Высота Бетон, м3 Сталь, кг кг документации серии 1.038.1-1 Перемычки с ненапрягаемой арматурой 58 2821 0829 7ПП12-3 1160 380 90 2,94 (300) 0,040 1,08 100 58 2821 0830 7П 14-4 1420 3,92 (400) 0,049 1,27 121 58 2821 0831 8ПП17-5 1680 4,90 (500) 0,121 3,14 303 58 2821 0832 8ПП18-5 1810 0,131 3,44 327 58 2821 0833 8ПП21-6 2070 5,88 (600) 0,149 4,04 374 58 2821 0834 8ПП23-7 2330 6,86 (700) 0,168 5,12 421 58 2821 0835 8ПП25-8 2460 380 190 7,85 (800) 0,178 6,74 444 58 2821 0836 8ПП30-10 2980 9,81 (1000) 0,215 9,83 538 58 2821 0860 8ПП14-71 1420 0,103 6,32 256 58 2821 0861 8ПП16-71 1550 0,112 6,82 280 58 2821 0862 8ПП18-71 1810 70,61 (7200) 0,131 12,59 327 58 2821 0863 8ПП21-71 2070 0,149 19,99 374 58 2821 0864 8П 27-71 2720 0,196 61,82 491 Выпуск 5 58 2821 0837 9ПП12-4 1160 3,92 (400) 0,053 1,34 133 58 2821 0838 9ПП14-5 1420 510 90 4,90 (500) 0,065 1,57 163 58 2821 0839 9ПП17-6 1680 5,88 (600) 0,077 2,71 193 58 2821 0840 10ПП23-10 2330 510 190 9,81 (1000) 0,226 6,76 564 58 2821 0841 10ПП30-13 2980 12,75 (1300) 0,289 13,40 722 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-V 58 2811 0198 8ПП14-71 АтV 1420 0,103 3,79 256 58 2811 0200 8ПП16-71 АтV 1550 0,112 3,99 280 58 2811 0201 8ПП18-71 АтV 1810 380 190 70,61 (7200) 0,131 5,90 327 58 2811 0202 8ПП21-71 АтV 2070 0,149 8,56 374 58 2811 0203 8ПП27-71 АтV 2720 0,196 25,28 491 58 2811 0204 10ПП14-72 АтV 1420 0,138 4,80 344 Выпуск 10 58 2811 0205 10ПП16-72 АтV 1550 0,150 5,08 375 58 2811 0206 10ПП18-72 АтV 1810 510 190 71,59 (7300) 0,175 6,08 438 58 2811 0207 10ПП21-72 АтV 2070 0,201 8,80 501 58 2811 0208 10ПП27-72 АтV 2720 0,264 21,22 659 Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС 58 2811 0188 8ПП14-71 АтIVС 1420 0,103 3,79 256 58 2811 0189 8ПП16-71 АтIVС 1550 0,112 4,95 280 58 2811 0190 8ПП18-71 АтIVС 1810 380 190 70,61 (7200) 0,131 7,37 327 58 2811 0191 8ПП21-71 АтIVС 2070 0,149 10,54 374 58 2811 0192 8ПП27-71 АтIVС 2720 0,196 29,09 491 58 2811 0193 10ПП14-72 АтIVС 1420 0,138 4,80 344 Выпуск 11 58 2811 0194 10ПП16-72 АтIVС 1550 0,150 5,08 375 58 2811 0195 10ПП18-72 АтIVС 1810 510 190 71,59 (7300) 0,175 7,55 438 58 2811 0196 10ПП21-72 АтIVС 2070 0,201 10,78 501 58 2811 0197 10ПП27-72 АтIVС 2720 0,264 25,03 659 Таблица 7 Код ОКП Марка перемычки Основные размерыперемычки, мм Расчетная нагрузка, кН/м (кгс/м) Расход материалов Массаперемычки Обозначениевыпуска типовой проектной Длина Высота Высота выступающейчастиh1 Длина опорной зоныa Бетон, м3 Сталь, кг (справочная)кг документации серии 1.038.1-1 58 2821 0842 4ПФ8-2 770 0,014 0,53 35 58 2821 0843 4ПФ9-2 900 1,96 (200) 0,017 0,58 43 58 2821 0844 4ПФ10-2 1030 90 90 130 0,020 0,63 50 58 2821 0845 4ПФ13-3 1310 2,94 (300) 0,026 0,80 65 58 2821 0846 4ПФ14-4 1420 3,92 (400) 0,029 0,95 73 58 2821 0847 5ПФ16-5 1550 4,90 (500) 0,050 0,83 125 58 2821 0848 5ПФ17-5 1680 190 90 130 0,055 0,99 138 58 2821 0849 5ПФ19-6 1940 5,88 (600) 0,064 1,40 160 58 2821 0850 6ПФ22-8 2200 0,071 3,23 178 Выпуск 7 58 2821 0851 6ПФ23-8 2330 190 90 195 7,85 (800) 0,076 3,74 190 58 2821 0852 6ПФ25-8 2460 0,080 4,26 200 58 2821 0853 6ПФ 30-8 2980 0,098 7,09 245 58 2821 0854 6ПФ22-12 2200 0,071 4,61 178 58 2821 0855 6ПФ23-12 2330 190 90 195 11,77 (1200) 0,076 5,15 190 58 2821 0856 6ПФ25-12 2460 0,080 6,28 200 58 2821 0857 6ПФ30-12 2980 0,098 10,07 245 58 2821 0858 7ПФ40-10 4020 0,181 11,89 453 58 2821 0859 7ПФ43-10 4280 290 90 260 9,81 (1000) 0,193 13,67 483 Примечания к табл. 1-7. 1. В случае применения в качестве напрягаемой продольной арматуры арматурной стали класса A-V вместо Ат-V или А-IV вместо Aт-IVС в марке предварительно напряженных перемычек следует заменить обозначение арматурной стали соответственно AтV на AV или AтIVС на AIV. 2. Расчетная нагрузка на перемычку приведена с учетом собственного веса перемычки. 3. Расход стали на предварительно напряженную перемычку приведен для условной длины стержней напрягаемой арматуры, равной длине перемычки. Этот расход стали следует уточнить с учетом действительной длины напрягаемой арматуры, принимаемой в зависимости от способа натяжения арматуры и конструкции захватных устройств. 4. В случае установки в перемычках выпусков арматуры и закладных изделий, не предусмотренных в типовой проектной документации серии 1.038.1-1, расход стали на перемычку следует соответственно изменить. 5. Масса перемычек приведена для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м3. 1.8. Перемычки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и ее длину в дециметрах (значение которой округляют до целого числа). Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м (округленно до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек). В третьей группе, при необходимости, указывают: наличие в перемычках монтажных петель, выпусков арматуры и закладных изделий, обозначаемое строчными буквами (например, буквой «а»-наличие в брусковых перемычках анкерных выпусков для крепления балконных плит; буквой «п»-наличие в брусковых перемычках монтажных петель); дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность перемычек в условиях эксплуатации. Например, для перемычек зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше-стойкость к сейсмическим воздействиям, обозначаемую прописной буквой С; для перемычек, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред,-характеристики степени плотности бетона (П-повышенной плотности, О-особоплотный). Пример условного обозначения (марки) перемычки типа ПБ длиной 2460 мм, поперечного сечения № 5 (по табл. 1), под расчетную нагрузку 37,27 кН/м, с монтажными петлями: 5ПБ25-37-n То же, типа ПП длиной 1810 мм, поперечного сечения № 8 (по табл. 6), под расчетную нагрузку 70,61 кН/м, с напрягаемой арматурой класса Aт-V: 8ПП18-71-AТV То же, типа ПБ длиной 2070 мм, поперечного сечения № 10 (по табл. 5), под расчетную нагрузку 27,46 кН/м, с анкерными выпусками для крепления балконных плит, с монтажными петлями: 10ПБ21-27-аn То же, типа ПФ длиной 1940 мм, поперечного сечения № 5 (по табл. 7), под расчетную нагрузку 5,88 кН/м: 5ПФ19-6 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Перемычки следует изготовлять в соответствии требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке, по типовой проектной документации серии 1.038.1-1. 2.2. Перемычки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83: по заводской готовности; по прочности, жесткости и трещиностойкости; по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной); по морозостойкости бетона; к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона; к бетону, а также к материалам для приготовления бетона перемычек, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции; к форме и размерам арматурных и закладных изделий и их положению в перемычке; к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель; по отклонению толщины защитного слоя бетона до арматуры; по защите от коррозии; по применению форм для изготовления перемычек. 2.3. Перемычки следует изготовлять из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно) классов или марок по прочности на сжатие, указанных в проектной документации на эти перемычки. 2.4. Нормируемая передаточная прочность бетона перемычек с напрягаемой арматурой должна составлять 70 % класса или марки бетона по прочности на сжатие. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой нормируемой прочности. 2.5. Нормируемая отпускная прочность бетона перемычек должна составлять (в процентах от класса или марки бетона по прочности на сжатие): 70-при поставке перемычек в теплый период года; 90-то же, в холодный период года. 2.6. В качестве напрягаемой продольной арматуры перемычек следует применять арматурную сталь: термически упроченную классов Aт-V и Aт-IVC по ГОСТ 10884-81; горячекатанную классов A-V и A-IV по ГОСТ 5781-82. 2.7. В качестве ненапрягаемой продольной арматуры перемычек следует применять арматурную сталь: горячекатаную класса A-III по ГОСТ 5781-82; термомеханически упроченную класса Aт-IIIC по ГОСТ 10884-81; арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. 2.8. Поперечную арматуру следует выполнять из горячекатаной арматурной стали классов A-I и A-III по ГОСТ 5781-82 или арматурной проволоки класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. 2.9. Натяжение напрягаемой арматуры следует производить электротермическим или механическим способом на упоры. 2.10. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончании натяжения ее на упоры, должны соответствовать приведенным в проектной документации на перемычки. Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать при натяжении механическим способом 5%, а при натяжении электротермическим способом-значения 30 + , МПа (300 + , кгс/см2), где  длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров), в метрах. 2.11. Значения действительных отклонений геометрических параметров перемычек не должны превышать предельных, указанных в табл. 8. Таблица 8 мм Наименование отклонения геометрического параметра Наименование геометрического параметра Пред. откл. Отклонение от линейного размера Длина перемычки: до 2500 6 св.2500 » 4000 8 » 4000 10 Ширина и высота перемычки 5 Положение выступов, выемок и отверстий 5 Положение закладных изделий: в плоскости перемычки 5 из плоскости перемычки 3 Отклонение от прямолинейности Прямолинейность профиля лицевой поверхности перемычки: длиной до 2500 на заданной длине 1000 3 длиной св. 2500 до 4000 на всей длине перемычки 3 длиной св. 4000 на всей длине перемычки 4 2.12. Устанавливаются следующие категории бетонных поверхностей перемычки: А3-нижней и боковых поверхностей; А7-остальных поверхностей. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду перемычек-по ГОСТ 13015.0-83. 2.13. В бетоне перемычек, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением: усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм; трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных перемычках, ширина которых не должна превышать значений, указанных в проектной документации на эти перемычки. 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Приемку перемычек следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта. 3.2. Приемку перемычек по показателям их прочности, жесткости и трещиностойкости бетона, по морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости и водопоглощению бетона перемычек, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует производить по результатам периодических испытаний. 3.3. Приемку перемычек по показателям прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля. 3.4. В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая отпускная прочность бетона ниже требуемой отпускной прочности, то поставку перемычек потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, соответствующей классу или марке бетона по прочности на сжатие. 3.5. Приемку перемычек по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности, ширины раскрытия технологических трещин следует осуществлять по результатам одноступенчатого выборочного контроля. 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ 4.1. Контроль и оценку прочности, жесткости и трещиностойкости перемычек следует осуществлять по ГОСТ 8829-85. Испытания перемычек нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить по достижении бетоном прочности, соответствующей его классу или марке по прочности на сжатие. 4.2. Прочность бетона перемычек следует определять по ГОСТ 10180-90 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях по ГОСТ 18105-86. При испытании перемычек неразрушающими методами фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87 или приборами механического действия по ГОСТ 22690-80, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона. 4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 4.4. Водонепроницаемость бетона перемычек, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 4.5. Водопоглощение бетона перемычек, предназначенных для эксплуатация в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.3-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 4.6. Методы контроля и испытаний арматурных и закладных изделий-по ГОСТ 10922-90. 4.7. Измерение напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемых по окончании натяжения следует проводить по ГОСТ 22362-77. 4.8. Методы контроля и испытаний исходных сырьевых материалов, применяемых для изготовления перемычек, должны соответствовать установленным стандартами или техническими условиями на эти материалы. 4.9. Размеры, отклонение от прямолинейности, толщины защитного слоя бетона до арматуры, положение закладных изделий, качество бетонных поверхностей и внешний вид перемычек следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13015.1-81-ГОСТ 13015.3-81 и ГОСТ 13015.4-84. 5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 5.1. Маркировка перемычек-по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевой или верхней сторонах каждой перемычки. На торцевой стороне перемычек, имеющих строповочные отверстия (вместо монтажных петель), должен быть нанесен монтажный знак «Верх изделия» по ГОСТ 13015.2-81. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией-автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на перемычки их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации конкретного здания. 5.2. Требования к документу о качестве перемычек, поставляемых потребителю,-по ГОСТ 13015.3-81. Дополнительно в документе о качестве перемычек должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для перемычек, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия,-водонепроницаемость и водопоглощение бетона (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление перемычек). 5.3. Транспортировать и хранить перемычки следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта. 5.3.1. Перемычки следует транспортировать и хранить в контейнерах рассортированными по маркам и уложенными в рабочем положении. Допускается транспортировать и хранить перемычки уложенными в штабели без контейнеров. 5.3.2. Подкладки и прокладки между рядами перемычек должны быть толщиной не менее 25 мм и расположены по вертикали одна над другой на расстоянии 200-250 мм от торца перемычки. 5.3.3. Высота штабеля перемычек должна быть не более 2 м. 5.3.4. Подъем, погрузку и разгрузку перемычек следует проводит пакетами краном с помощью специальных грузозахватных приспособлений, а отдельных перемычек-захватом за монтажные петли или предусмотренные строповочные отверстия. 5.3.5. При транспортировании перемычки следует укладывать в транспортные средства в рабочем положении, продольной осью по направлению движения транспорта. ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное МАРКИ БЕТОНА ПЕРЕМЫЧЕК ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ Расчетная зимняя температура наружного воздуха* Минимальная марка бетона по морозостойкости для зданий класса по степени ответственности I II III Ниже минус 40 С F200 F150 F100 Ниже минус 20 до минус 40 С включ. F100 F75 F50 Ниже минус 5 до минус 20 С включ. F75 F50 Не нормируется Минус 5 и выше F50 Не нормируется То же Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01-82 |  |
| --- | --- | --- |